| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  | 办公布帘 | 199 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 遮光布帘 | 2614 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 病区布帘 | 1976 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 纱帘 | 4789 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 卷帘 | 3338 | 平方米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 隔帘 | 2285 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 轨道 | 5321 | 米 |  |  | 拒绝进口 |
|  | 输液杆 | 165 | 个 |  |  | 拒绝进口 |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公布帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2厚度（mm)：1.4-1.5； 1.3透气性（mm/s)：200-220； 1.4平方米重量（自然重）（g/㎡）：430-435； 1.5顶破强力（N）：≥440； 1.6断裂伸长率（%）：横向≥35、直向≥35； 1.7织物透光性（%）：≤1； 1.8弯曲长度（cm）:直向≤1.6，横向≤1.6； 1.9折痕回复性（°）：总折痕回复角≥260。 1.10吸声性能：频率250Hz吸声系数≥0.7，频率500Hz吸声系数≥0.90，频率1000Hz吸声系数≥0.70，频率2000Hz吸声系数≥0.80，频率4000Hz吸声系数≥0.80。考核标准GB/T33620-2017； |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 3、阻燃标准： 3.1水洗≥100次后检测； 3.2氧指数≥32%； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 4.1致敏分散染料：禁用； 4.2可萃取重金属（mg/kg）：铅＜0.2、镉＜0.1、铜＜25.0、钴＜1.0、镍＜1.0、铬＜1.0、锑＜30.0、六价铬含量＜0.5、砷＜0.2、汞＜0.02； 4.3总铅（mg/kg）：≤90.0； 4.4总镉（mg/kg）：≤40.0 4.5有机化合物（mg/kg）：未检出（定量限0.2mg/kg）； 4.6氯化苯和氯化甲苯残留量（mg/kg）：＜1.0 4.7致癌染料（mg/kg）：禁用（≤50）； 4.8耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥4，湿摩擦≥4； 4.9耐水色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 4.10邻苯二甲酸脂总量（%）：≤0.1； 4.11含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05； 4.12富马酸二甲酯/（mg/kg）： ≤0.1 ； 4.13残余表面活性剂、润滑剂（mg/kg）：壬基酚、辛基酚（总量）＜10.0，壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚（总量) ＜25.0； 4.14紫外线稳定剂（%）：≤0.1； 4.15溴系阻燃剂（μg/g）:禁用（检出限≤5）； 4.16磷系阻燃剂（μg/g）:禁用（检出限≤5）。 |
|  |  | 5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1耐光色牢度（变色）；≥6级； 5.2耐磨性能（次）：≥30000； 5.3耐次氯酸盐漂白色牢度：变色≥4级； 5.4耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级、沾色≥4级； 5.5负离子发生量：≥2500个/立方厘米； 5.6热阻（m²•K/W）：≥0.02； 5.7抗紫外线性能：UPFAV≥400，UPF值≥400。 5.8织物悬挂性（%）：≥60； 5.9防污性能（级）：色差3-4。 |
|  |  | 6、安全防护性能应符合以下标准： 6.1抗菌效果符合GB/T20944.3-2008标准： 6.1.1水洗≥30次后测试； 6.1.2金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%； 6.1.3大肠杆菌抑菌率≥95%； 6.1.4铜绿假单胞菌抑菌率≥95%； 6.1.5肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥95%； 6.1.6甲型溶血性链球菌抑菌率≥95%； 6.1.7耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ≥95%； 6.2水洗≥50次后依据ISO18184-2019标准测试； 6.2.1甲型流感H1N1抗病毒活性率≥99%； 6.2.2甲型流感H3N2抗病毒活性率≥99%。 |
| 2 | 遮光布帘 | 1、基本安全标准： 1.1甲醛含量：未检出； 1.2PH值：4.0-7.5； 1.3异味：无； 1.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 2、基本技术标准： 2.1成分：100%聚酯纤维； 2.2织物密度（根/10cm）：经密1065-1070纬密400-405； 2.3纱线线密度：经纱18-19tex、纬纱黑线37-38tex、纬纱灰线231-233tex； 2.4单位面积质量（g/㎡）：≥300； 2.5断裂强力（N）：经向≥2300、纬向≥1500； 2.6撕破强力（N）：经向≥80、纬向≥70； 2.7总光通量透射比（%）：≤1； 2.8顶破强力（N）：≥3000； 2.9透气率（mm/s）：80-90； 2.10厚度（mm）：≥0.9。 |
|  |  | 3、阻燃标准： 3.1水洗≥80次后检测； 3.2氧指数≥32； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 4.1致敏染料：禁用； 4.2重金属（锑）mg/kg：＜30.0； 4.3重金属（铅）mg/kg：＜0.2； 4.4重金属（镉）mg/kg：＜0.1； 4.5重金属（铬）mg/kg：＜1.0； 4.6可萃取六价铬mg/kg：＜0.5； 4.7重金属（钴）mg/kg：＜1.0； 4.8重金属（铜）mg/kg：＜25.0； 4.9重金属（镍）mg/kg：＜1.0； 4.10重金属（汞）mg/kg：＜0.02； 4.11重金属（砷）mg/kg：＜0.2； 4.12邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0； 4.13氯化苯和氯化甲苯（mg/kg）：＜1.0； 4.14游离甲醛含量（mg/kg）：≤20； 4.15耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥3； 4.16耐水色牢度（级）：变色≥3-4、沾色≥3-4； 4.17邻苯二甲酸脂总量（%）：≤0.1； 4.18含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05； 4.19总铅（mg/kg）：≤90.0； 4.20总镉（mg/kg）：≤40.0。 |
|  |  | 5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1挥发性物质（mg/㎡）：符合GB/T24281-2009标准； 5.2有机化合物（mg/kg）：不得检出； 5.3水洗后外观质量符合以下标准： 5.3.1水洗后扭曲率（%）：≤2.0； 5.3.2洗涤后外观平整度（级）：≥3； 5.3.3洗涤后外观：变色≥3级、起皱≥3级、面料不能出现明显的起皱、波纹、起球、钩丝、破铜磨损、脱毛现象。 |
|  |  | 6、安全防护性能应符合以下标准： 6.1抗菌效果符合GB/T20944.2-2007标准： 6.1.1水洗≥30次后测试； 6.1.2金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%； 6.1.3大肠杆菌抑菌率≥99%； 6.1.4铜绿假单胞菌抑菌率≥99%； 6.1.5肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥99%； 6.1.6白色念珠菌抑菌率≥99%。 |
| 3 | 病区布帘 | 1、基本安全标准： 1.1甲醛含量：未检出； 1.2PH值：4.0-7.5； 1.3异味：无； 1.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 2、基本技术标准： 2.1成分：100%聚酯纤维； 2.2织物密度（根/10cm）：经密1090-1093纬密575-578； 2.3纱线线密度：经纱16-17tex、纬纱（1）33-34tex、纬纱（2）96-97tex、纬纱（3）16-17tex、纬纱（4）38-40tex； 2.4单位面积质量（g/㎡）：460-465； 2.5断裂强力（N）：经向≥2000、纬向≥1850； 2.6撕破强力（N）：经向≥60、纬向≥150； 2.7总光通量透射比（%）：≤1； 2.8厚度（mm）：1.1-1.3； 2.9顶破强力（N）：≥3400。 |
|  |  | 3、阻燃标准：。 3.1水洗≥80次后检测； 3.2氧指数≥34； 3.3损毁长度≤100mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 4.1致敏染料：禁用； 4.2可萃取重金属（锑）mg/kg：＜30.0； 4.3可萃取重金属（铅）mg/kg：＜0.2； 4.4可萃取重金属（镉）mg/kg：＜0.1； 4.5可萃取重金属（铬）mg/kg：＜1.0； 4.6可萃取六价铬mg/kg：＜0.5； 4.7可萃取重金属（钴）mg/kg：＜1.0； 4.8可萃取重金属（铜）mg/kg：＜25.0； 4.9可萃取重金属（镍）mg/kg：＜1.0； 4.10重可萃取金属（汞）mg/kg：＜0.02； 4.11可萃取重金属（砷）mg/kg：＜0.2； 4.12邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0； 4.13氯化苯和氯化甲苯（mg/kg）：＜1.0； 4.14游离甲醛含量（mg/kg）：≤20； 4.15耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥3； 4.16耐水色牢度（级）：变色≥3-4、沾色≥3-4； 4.17富马酸二甲酯含量（mg/kg）：≤0.1； 4.18含氯苯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）0.05； 4.19磷系阻燃剂（mg/kg）：禁用（检出限值1.0mg/kg）； 4.20溴系阻燃剂（mg/kg）：禁用； 4.21紫外线稳定剂：未检出（检出限值≤1.0mg/kg,0.1%）； 4.22致癌染料：禁用； 4.23多环芳烃含量：未检出（检出限值≤0.1mg/kg），16中总量≤1.0mg/kg； 4.24溶剂残余（%）：未检出（检出限值≤0.1mg/kg）； 4.25有机锡化合物：未检出（检出限值≤0.2mg/kg）。 |
|  |  | 5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1有机挥发物（mg/㎡）必须符合GB/T24281-2009标准： 5.1.1氯乙烯：不得检出（检出限值0.3）； 5.1.2 1-3丁二烯：不得检出（检出限值0.3）； 5.1.3甲苯：不得检出（检出限值0.001）； 5.1.4乙烯基环己烯：不得检出（检出限值0.005）； 5.1.5苯乙烯：不得检出（检出限值0.005）； 5.1.6 4-苯基环己烯：不得检出（检出限值0.0005）； 5.1.7总芳香炔化合物：不得检出； 5.1.8总有机挥发物：≤6.0； 5.2污染物去除率（%）：甲醛≥40、甲苯≥40、苯≥40、TVOC≥50； 5.3负离子发生量：≥4800个/立方厘米； 5.4回潮率（%）：≤1； 5.5消臭性能（%）：氨气≥80%，醋酸≥80%； 5.6防螨性能（%）：水洗100次后测试≥70； 5.7透光性（%）：≤1； 5.8耐光色牢度（级）：≥6； 5.9透气率（mm/s）:290-310； 5.10遮光率（%）：≥99； 5.11静电性能（洗后）：电荷量≤0.6μc； 5.12悬垂性（%）：≥75。 |
|  |  | 6、安全防护性能应符合以下标准： 6.1水洗100次后依据ISO18184-2019标准测试； 6.1.2甲型流感H1N1抗病毒活性率≥95 %； 6.1.3甲型流感H3N2抗病毒活性率≥95 %； 6.1.4肠道病毒71型抗病毒活性率≥95 %； 6.1.5柯萨奇病毒A21型抗病毒活性率≥95 %； 6.1.6人冠状病毒及宿主HCoV-229E抗病毒活性率≥95 %； 6.2水洗100次后依据GB/T20944.3-2008标准测试； 6.2.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥95 %； 6.2.2大肠杆菌抑菌率≥95 %； 6.2.3白色念珠菌抑菌率≥95 %； 6.2.4肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥95 %； 6.2.5铜绿假单胞菌抑菌率≥95 %。 |
| 4 | 纱帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2织物密度（根/10cm）：经密130-150根/10cm、纬密100-120根/10cm； 1.3线密度：经纱30-37tex、纬纱40-45tex。 1.4单位面积质量(g/㎡)：80-100； |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 3、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 3.1致敏染料：禁用； 3.2可萃取重金属（mg/kg）：镉＜0.1、铜＜25.0、铅＜0.2、铬＜1.0、钴＜1.0、镍＜1.0、锑＜30.0、六价铬＜0.5、汞＜0.02、砷＜0.2； 3.3邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0； 3.4氯化苯和氯化甲苯（mg/kg）：＜1.0； 3.5游离甲醛含量（mg/kg）：≤20； 3.6富马酸二甲酯含量（mg/kg）：≤0.1； 3.7含氯苯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）0.05； |
| 5 | 卷帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2单位面积干燥质量（g/㎡）：282-285； 1.3断裂强力（N）：经向≥1400、纬向≥900； 1.4撕破强力（N）：经向≥130、纬向≥90； 1.5织物密度（根/10cm）：经密104-106，纬密80-83； 1.6耐光色牢度（级）：≥6； 1.7厚度（mm）:0.5-0.6。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 3、阻燃标准： 3.1水洗≥50次后检测； 3.2氧指数≥32； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 4.1致敏分散染料：禁用； 4.2可萃取重金属（mg/kg）：锑＜30.0、铅＜0.2、镉＜0.1、铬＜1.0、可萃取六价铬＜0.5、钴＜1.0、铜＜25.0、镍＜1.0、汞＜0.02、砷＜0.2； 4.3邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0； 4.4氯化苯和氯化甲苯残留量（mg/kg）：＜1.0 4.5游离甲醛含量（mg/kg）：≤20； 4.6耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥3； 4.7耐水色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 4.8邻苯二甲酸脂总量（%）：≤0.1； 4.9含氯苯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05； 4.10总铅（mg/kg）：≤90.0； 4.11总镉（mg/kg）：≤40.0； 4.12紫外光稳定剂（%）：≤0.1； |
|  |  | 5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1挥发性物质（mg/㎡）必须符合GB/T24281-2009标准： 5.1.1氯乙烯：不得检出（检出限值0.3）； 5.1.2 1-3丁二烯：不得检出（检出限值0.3）； 5.1.3甲苯：不得检出（检出限值0.001）； 5.1.4乙烯基环己烯：不得检出（检出限值0.005）； 5.1.5苯乙烯：不得检出（检出限值0.005）； 5.1.6 4-苯基环己烯：不得检出（检出限值0.0005）； 5.1.7总芳香炔化合物：不得检出； 5.1.8总有机挥发物：≤6.0。 5.2污染物去除率（%）：甲醛≥90、苯≥70、甲苯≥70、二甲苯≥80。 |
|  |  | 6、安全防护性能应符合以下标准： 6.1水洗30次后依据GB/T20944.3-2008标准测试； 6.1.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%； 6.1.2大肠杆菌抑菌率≥90%； 6.1.3白色念珠菌抑菌率≥90%； 6.1.4肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥90%； 6.1.5铜绿假单胞菌抑菌率≥90%。 |
| 6 | 隔帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2平方米重量（自然重）（g/㎡）：315-318； 1.3断裂强力（N）：横向≥1200、直向≥400； 1.4接缝强力（N）：横向≥400、直向≥400； 1.5顶破强力（N）：≥1400； 1.6断裂伸长率（%）：横向≥40、直向≥60； 1.7厚度（mm）:0.9-1.0； 1.8遮光率（%）：≥95； 1.9折痕回复性（°）：≥250。 证明材料：（1）2020年1月1日至投标截止之日第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS的检测报告扫描件； （2）提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）或检测机构官网的查询截图 （3）提供由投标人出具检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），超出该机构检测范围不予得分。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 3、阻燃标准： 3.1水洗≥120次后检测； 3.2氧指数≥32； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、绿色产品环保标准：符合GB/T35611-2017直接接触皮肤类标准。 4.1致敏染料：禁用； 4.2可萃取重金属（mg/kg）：汞＜0.02、砷＜0.2、六价铬＜0.5、铜＜25.0、铬＜1.0、铅＜0.2、钴＜1.0、镍＜1.0、锑＜30.0、镉＜0.1； 4.3总铅（mg/kg）：≤90.0； 4.4总镉（mg/kg）：≤40.0； 4.5邻苯基苯酚（mg/kg）：＜50.0； 4.6氯化苯和氯化甲苯残留量（mg/kg）：＜1.0 4.7致癌染料（mg/kg）：≤50； 4.8耐摩擦色牢度（级）：干摩≥4、湿摩≥3； 4.9耐水色牢度（级）：变色≥4、沾色≥4； 4.10邻苯二甲酸脂总量（%）：≤0.1； 4.11含氯酚（mg/kg）：五氯苯酚≤0.05、四氯苯酚（总量）≤0.05； 4.12耐唾液色牢度（级）：≥变色≥3-4、沾色≥3-4； 4.13耐酸汗渍色牢度（级）≥变色≥3-4、沾色≥3-4； 4.14溴系阻燃剂（μg/g）:禁用（检出限≤5）； 4.15磷系阻燃剂（μg/g）:禁用（检出限≤5）； 4.16氯化苯和氯化甲苯残留量/（mg/kg）：≤1.0； 4.17富马酸二甲酯（mg/kg）：≤0.1； 4.18多环芳烃（mg/kg）：≤0.5，16种总量≤1.0； 4.19残余表面活性剂、润滑剂（mg/kg）：壬基酚、辛基酚（总量）＜10.0，壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚（总量) ＜25.0； |
|  |  | 5、影响使用的其它技术考核标准： 5.1静电性能（电荷面密度μC/㎡）：≤1.0；电荷量（μC/件）≤0.6； 5.2污染物去除率（%）：甲醛≥80、苯≥20、甲苯≥20二甲苯≥20； 5.3耐光色牢度（变色）；≥6级； 5.4有机锡化合物（mg/kg）：未检出（定量限200μg/kg）； 5.5石棉纤维：未检出； 5.6负离子发生量（个/m³）：≥3500； 5.7耐磨性能（次）：≥50000； 5.8分散黄23、分散橙149：未检出； 5.9织物勾丝性能（级）：横向≥2、直向≥2； 5.10平均扭斜率（%）：≤1； 5.11织物悬挂性（%）：≥60。 |
|  |  | 6、安全防护性能应符合以下标准： 6.1水洗≥30次后依据ISO18184-2019标准测试； 6.1.2甲型流感H1N1抗病毒活性率≥99%； 6.1.3甲型流感H3N2抗病毒活性率≥99%； 6.1.4冠状病毒HCOV-229E抗病毒活性率≥99%。 6.2水洗≥30次后依据GB/T20944.3-2008标准测试； 6.2.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%； 6.2.2大肠杆菌抑菌率≥95%； 6.2.3甲型溶血性链球菌抑菌率≥95%； 6.2.4肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥95%； 6.2.5铜绿假单胞菌抑菌率≥95%； 6.2.6耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 抑菌率≥95%。 |
| 7 | 轨道 | 1、窗帘轨道，产品质量检测依据GB/T 5237.3-2017 《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》 |
|  |  | 2、规格：宽≥20mm、高≥18mm，壁厚≥1.2mm。 |
|  |  | 3、外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。 |
|  |  | 4、韦氏硬度：≥10HW。 |
|  |  | 5、力学性能：规定非比例延伸强度R(N/mm2)p0.2≥190；抗拉强度R (N/mm2)≥200；断后伸长率A50mm (%)≥8。 |
|  |  | 6、轨道滑轮采用塑钢材质；每米轨道配不少于6个滑轮及挂钩，挂钩采用不锈钢材质。 |
|  |  | 7、轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音。 |
| 8 | 输液杆 | 1、材质：304不锈钢。 |
|  |  | 2、尺寸规格：600mm-2000mm，双杆无极伸缩，外φ16mm/φ13mm,内φ13mm/φ9.5mm。 |
|  |  | 3、力学性能：抗拉强度500-525Rm(MPa)。 |
|  |  | 4、规定非比例延伸强度：200-240Rp0.2(MPa)。 |
|  |  | 5、断后伸长率A50mm（%）：35-41。 |