| 设备报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称： |  |  | 日期： |  |
| 联系人： |  |  | 联系电话： |  |
| 设备名称 | 招标技术要求 |  |  | 单价（元） |
| 抗菌防渗可消毒床垫 | 1、规格（单位：mm）：1950*900*60（尺寸需与病床匹配） |  |  |  |
|  | 2、工艺：4cm厚棕垫+2cm厚海绵+布套。 |  |  |  |
|  | 3、棕垫：采用天然棕植物纤维高温压制而成，厚度4cm，要求棕垫透气性好、不易塌陷，压缩永久变形率≤12%，质量要求符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》要求。 |  |  |  |
|  | 4、海绵：采用2cm厚高密度原生海绵，海绵色泽均匀、无污渍、无裂缝、无刺激性气味，不应有大于6mm的对穿孔和10mm的气孔，甲醛散发≤10mg/kg，各项性能要求符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》要求。 |  |  |  |
|  | 5、布套：采用可防水、消毒布套，具有抗菌功能，布套为拉链设计，可拆洗、可高温消毒。 |  |  |  |
|  | 6、床垫为四段结构，需与病床的尺寸及功能配套适用。 |  |  |  |
|  | 7、耐高温耐腐蚀：床垫芯、床垫套（含拉链）可耐受≥100℃高温消毒(提供证明材料) ，床垫套可采用含氯消毒剂等常用消毒剂进行擦拭。 |  |  |  |
|  | 8、防水性：床垫套洗涤前洗涤后均符合ISO 811-2018标准（提供检测报告等证明材料） |  |  |  |
|  | 9、密封性：床垫套所有接缝口均采用机器热力压边而成，无针孔及针线。床垫拉链位置具有防渗透设计装置，可确保防水性 |  |  |  |
|  | 10、床垫套具有抗菌性能（提供CMA、CNAS检测报告等证明材料） |  |  |  |
|  | 11、床垫具有透气性，符合GB/T5453-1997要求（提供检测报告等证明材料） |  |  |  |
|  | 12、便于清洗消毒：床垫可以在不用拆卸床垫套的情况下采用机器进行热力清洗消毒。（提供证明材料及样品） |  |  |  |