| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |
|  | # 窗帘布 |  | # 7638.60 | # m |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 吸音绒布帘 |  | # 176.90 | # m |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 抑菌窗帘布 |  | # 329.40 | # m |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 卷帘 |  | # 2372.19 | # ㎡ |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | 医用隔帘 |  | 6861.20 | m |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 浴帘 |  | 789.57 | m |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 窗帘轨道 |  | 1604.67 | m |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 布带挂钩 |  | 15006.10 | m |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 隔帘走珠 |  | 54890 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 晾衣杆 |  | 498 | m |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 置物架 |  | 200 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 毛巾架 |  | 200 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名称 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2厚度（mm)：1.4-1.5； 1.3透气性（mm/s)：200-220； 1.4平方米重量（自然重）（g/㎡）：430-435； 1.5断裂伸长率（%）：横向≥35、直向≥35； 1.6弯曲长度（cm）:直向≤1.6，横向≤1.6； |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | # 3、阻燃标准：符合GB20286-2006 1级标准。 3.1水洗≥100次后检测； 3.2氧指数≥33； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
| 2 | 吸音绒布帘 | 1、基本技术标准：检测标准：GB/T35611-2017。 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2织物密度（根/10cm）：经密1065-1070纬密400-405； 1.3纱线线密度：经纱18-19tex、纬纱黑线37-38tex、纬纱灰线231-233tex； 1.4单位面积质量（g/㎡）：≥300； 1.5厚度（mm）：≥0.9。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | # 3、阻燃标准： 3.1水洗≥80次后检测； 3.2氧指数≥32； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、影响使用的其它技术考核标准： 4.1挥发性物质（mg/㎡）：符合GB/T24281-2009标准； 4.2有机化合物（mg/kg）：不得检出； 4.3水洗后外观质量符合以下标准： 4.3.1水洗后扭曲率（%）：≤2.0； 4.3.2洗涤后外观平整度（级）：≥3； 4.3.3洗涤后外观：变色≥3级、起皱≥3级、面料不能出现明显的起皱、波纹、起球、钩丝、破铜磨损、脱毛现象。 |
| 3 | 抑菌窗帘布 | 1、基本技术标准：检测标准：GB/T33620-2017； 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2织物密度（根/10cm）：经密1090-1093纬密575-578； 1.3纱线线密度：经纱16-17tex、纬纱（1）33-34tex、纬纱（2）96-97tex、纬纱（3）16-17tex、纬纱（4）38-40tex； 1.4单位面积质量（g/㎡）：460-465； 1.5断裂强力（N）：经向≥2000、纬向≥1850； 1.6撕破强力（N）：经向≥60、纬向≥150； 1.7总光通量透射比（%）：≤1； 1.8厚度（mm）：1.1-1.3； 1.9顶破强力（N）：≥3400。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | # 3、阻燃标准： 3.1水洗≥80次后检测； 3.2氧指数≥34； 3.3损毁长度≤100mm； 3.4续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
| 4 | 卷帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2单位面积质量（g/㎡）：288-235； 1.3断裂强力（N）：经向≥1400、纬向≥900； 1.4撕破强力（N）：经向≥130、纬向≥90； 1.5织物密度（根/10cm）：经密110-115，纬密85-90； 1.6耐光色牢度（级）：≥4； 1.7厚度（mm）:0.5-0.6。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：≤20mg/kg； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | # 3、阻燃标准：符合GB20286-2006 1级标准。 3.1水洗≥50次后检测； 3.2氧指数≥32； 3.3损毁长度≤140mm； 3.4续燃时间≤4S、阴燃时间≤4S； 3.5燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.6烟密度≤14； 3.7产烟毒性等级不低于ZA2 级。 |
|  |  | 4、安全防护性能应符合以下标准： 4.1水洗30次后依据GB/T20944.3-2008标准测试； 4.1.1金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%； 4.1.2大肠杆菌抑菌率≥90%； 4.1.3白色念珠菌抑菌率≥90%； 4.1.4肺炎克雷伯氏菌抑菌率≥90%； 4.1.5铜绿假单胞菌抑菌率≥90%。 |
| 5 | 医用隔帘 | 1、基本技术标准，检测标准：GB/T33620-2017： 1.1成分：100%聚酯纤维； 1.2平方米重量（自然重）（g/㎡）：220-230； 1.3断裂强力（N）：横向≥1000、直向≥400； 1.4接缝强力（N）：横向≥400、直向≥400； 1.5顶破强力（N）：≥600； 1.6断裂伸长率（%）：横向≥40、直向≥60； 1.7厚度（mm）:0.9-1.0； 1.8遮光率（%）：≥95； 1.9折痕回复性（°）：≥100。 |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
| 6 | 浴帘 | 1、基本技术标准： 1.1成分：100%聚酯纤维； |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：未检出； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
| 7 | 窗帘轨道 | 1、窗帘轨道，产品质量检测依据GB/T 5237.3-2017 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》 |
|  |  | 2、规格：宽≥20mm、高≥18mm，壁厚≥1.0mm。 |
|  |  | 3、外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。 |
|  |  | 4、韦氏硬度：≥9HW。 |
|  |  | 5、力学性能：规定非比例延伸强度R(N/mm2)p0.2≥190；抗拉强度R (N/mm2)≥200；断后伸长率A50mm (%)≥8。 |
| 8 | 布带挂钩 | 1、基本技术标准： 1.1成分：聚酯纤维≥80%，其他纤维≤20%； 1.2密度（根/10cm）:径向400-410，纬向300-310； 1.3厚度（mm）：1.0-1.1； 1.4单位面积质量（g/㎡）:360-365； 1.5幅宽（cm）:7.5-8.0； 1.6断裂强力（N）：≥700； 1.7断裂伸长率（%）：≤40； 1.8强力保持率（5）：≥30； 1.9石棉含量（%）：未检出； |
|  |  | 2、基本安全标准： 2.1甲醛含量：≤20mg/kg； 2.2PH值：4.0-7.5； 2.3异味：无； 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 |
|  |  | 3、挂钩采用不锈钢材质。 |
| 9 | 隔帘走珠 | 每米轨道配不少于8个滑轮，吊环采用不锈钢材质，经久耐用。 |
| 10 | 晾衣杆 | 1、材质：304不锈钢； |
|  |  | 2、规格：外径≥25mm，壁厚≥1.0mm； |
|  |  | 3、成分需符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准。 |
| 11 | 置物架 | 采用太空铝材质、规格≥40*13*55cm，无尘恒温烤漆，耐磨耐挂，防锈霉，含安装。 |
| 12 | 毛巾架 | 1、规格：长≥590mm，宽≥250mm，高≥170mm； |
|  |  | 2、管径≥12mm，厚度≥1.0mm； |
|  |  | 3、材质：201#不锈钢； |
|  |  | 4、安装方法：打孔安装。 |