| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 货物名称 |  | 产品规格 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 医护工作服类 | 医生夏服 |  | S-XXXL |  | 1500 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 医生冬服 |  | S-XXXL |  | 1500 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 医生孕妇夏服 |  | S-XXXL |  | 100 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 医生孕妇冬服 |  | S-XXXL |  | 100 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士夏服（上衣） |  | S-XXXL |  | 1900 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士夏服（裤子） |  | S-XXXL |  | 1900 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士冬服（上衣） |  | S-XXXL |  | 1900 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士冬服（裤子） |  | S-XXXL |  | 1900 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 女护士服孕妇套装（夏） |  | S-XXXL |  | 90 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 女护士服孕妇套装（冬） |  | S-XXXL |  | 85 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 导诊服冬装 |  | S-XXXL |  | 100 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 导诊服夏装 |  | S-XXXL |  | 100 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 值班棉大衣 |  | S-XXXL |  | 138 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 鞋帽配饰类 | 丝巾 |  | 常规 |  | 120 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士帽 |  | 常规 |  | 923 | 顶 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 头花 |  | 常规 |  | 923 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 布花帽 |  | S-XXXL |  | 700 | 顶 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 耐高温手术鞋 |  | 34-43码 |  | 500 | 双 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 护士鞋 |  | 34-43码 |  | 1800 | 双 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 手术服及洗手服类 | 手术室短袖洗手衣套装 |  | S-XXXL |  | 300 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 手术室长袖洗手衣套装 |  | S-XXXL |  | 300 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 隔离衣 |  | S-XXXL |  | 200 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 探视服 |  | S-XXXL |  | 342 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 参观衣 |  | S-XXXL |  | 342 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 中双层 |  | 1.2*1.2m |  | 500 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 小孔巾 |  | 60*60cm |  | 100 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 治疗巾 |  | 60*60cm |  | 300 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 单层大单 |  | 1.8*1.8m |  | 200 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 单层治疗巾 |  | 80*80cm |  | 600 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 其他科室短袖洗手衣套装（防静电） |  | S-XXXL |  | 300 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 其他科室长袖洗手衣套装（防静电） |  | S-XXXL |  | 300 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 病人服类 | 病人服套装（VIP） |  | S-XXXL |  | 400 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 病人服套装（成人） |  | S-XXXL |  | 3300 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 病人开边衣裤 |  | S-XXXL |  | 450 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 肠镜裤 |  | S-XXXL |  | 168 | 件 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 理疗服 |  | S-XXXL |  | 120 | 套 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 床上用品类 | 可水洗菱格枕芯 |  | 45*72cm |  | 1100 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 可水洗冬被芯2.5KG |  | 150*210cm |  | 1100 | 床 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 可水洗夏被芯1.5KG |  | 150*210cm |  | 1100 | 床 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 床笠（手术室） |  | 90*195*15cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 枕套（手术室） |  | 48*75cm |  | 300 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 被套（手术室） |  | 160*120cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 床笠（值班室） |  | 90*195*15cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 枕套（值班室） |  | 48*75cm |  | 400 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 被套（值班室） |  | 160*220cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 床笠（普通病房） |  | 90*195*15cm |  | 2900 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 枕套（普通病房） |  | 48*75cm |  | 3500 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 被套（普通病房） |  | 160*220cm |  | 2900 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 床裙 |  | 195*74*50 |  | 350 | 条 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 床笠（VIP） |  | 90*195*15cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 枕套（VIP） |  | 48*75cm |  | 300 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  |  | 被套（VIP） |  | 160*220cm |  | 300 | 张 |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 芯片类 | RFID芯片（含配套袋子） |  | 5.3*1.9cm |  | 42693 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护工作服类 | 医生夏服 | - 纤维含量：93%聚酯纤维（含复合纤维），7%棉（均可±2%）； 单位面积质量（g/㎡）：222-225； 线密度：经纱1：R18tex-R19tex，经纱2：R27tex/2-R28tex/2，纬纱R18tex-R19tex； 密度（根/10cm）：经向642-646，纬向400-403； 水洗尺寸变化率（%）：经向±0.2，纬向±0.2； 耐磨性能（次）：≥40000； 缝子纰裂程度（㎝）：摆缝0.0-0.3，袖窿缝0.0-0.3，后背缝0.0-0.3； 厚度（㎜）：0.40-0.43； 透气率（㎜/s）：38-40； 抑菌率(%)：大肠杆菌≥98，金黄色葡萄球菌≥98，白色念珠菌≥98，肺炎克雷伯氏菌≥98，铜绿假单胞菌≥98。 - 断裂强力（N）：经向1628-1632，纬向1168-117； 撕破强力（N）：经向50-53，纬向33-36； 面料接缝强力（N）：938-94； 附件抗拉强力（N）：≥68； 纽扣强力(N)：390-393； 眼孔拉力（N）：440-443； 弹子顶破强力（N）：2192-2195； 胀破强度（kPa）：2517-2520； 静水压(kPa)：30-33； 远红外发射率:0.88-0.92； 远红外辐射温升（℃）2.2-2.5； 接触凉感系数q-max(J/(cm²·s))：0.16-0.20。 3、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4；耐干、湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐酸、碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；酚黄变（级）：变色≥4。 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、须植入RFID芯片。 |
| 2 |  | 医生冬服 |  |
| 3 |  | 医生孕妇夏服 |  |
| 4 |  | 医生孕妇冬服 |  |
| 5 |  | 护士夏服（上衣） |  |
| 6 |  | 护士夏服（裤子） |  |
| 7 |  | 护士冬服（上衣） |  |
| 8 |  | 护士冬服（裤子） |  |
| 9 |  | 女护士服孕妇套装（夏） |  |
| 10 |  | 女护士服孕妇套装（冬） |  |
| 11 |  | 导诊服冬装 | - 纤维含量(%)：聚酯纤维（含复合纤维）100； 线密度：经纱：18tex-19tex、纬纱：40tex-41tex； 单位面积质量(g/㎡)：257-260； 密度(根/10cm)：经向:618-621、纬向：298-301； 厚度(mm)：0.42-0.45 洗涤干燥后外观平整度：≥4； 起球（级）：≥4； - 静电压半衰期(s)：0.1-0.4； 电荷面密度(μC/㎡)：5.2-5.5； 点对点电阻(Ω)：≥1.0×1013； 负离子发生量(个/c㎡)：945-948； 3、须植入RFID芯片。 |
| 12 |  | 导诊服夏装 |  |
| 13 |  | 值班棉大衣 | 1、面料成分：耐用耐磨材质。 2、里料成分：100%聚酯纤维。 3、填充物：90%以上鸭绒。 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、须植入RFID芯片。 |
| 14 | 鞋帽配饰类 | 丝巾 | 1、面料成分：100%桑蚕丝。 2、柔软细腻，舒适亲肤，保湿性能好，不起静电，垂直顺滑。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 |
| 15 |  | 护士帽 | 1、面料成分：65%聚酯纤维，35%棉（均可±3%）。 2、透气亲肤，耐磨耐洗。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 4、须植入RFID芯片。 |
| 16 |  | 头花 | 1、优质弹簧夹，质感好，带网袋； 2、网袋橡皮筋加粗耐用，颜色款式多选。 |
| 17 |  | 布花帽 | 1、面料成分：100%棉。 2、活性印染，花色可选。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 4、须植入RFID芯片。 |
| 18 |  | 耐高温手术鞋 | 1、TPE材质，耐高温。 2、包头设计，防穿刺、防静电，鞋底防滑。 3、抗菌、防交叉感染。 |
| 19 |  | 护士鞋 | 1、鞋面：头层牛皮。 2、鞋底：超轻PU加特殊防滑刻纹，内加减震气垫。 3、鞋边：精工缝线，避免鞋子开胶。 4、性能：人体工学设计，穿着舒适，透气性好，不易变形。 |
| 20 | 手术服及洗手服类 | 手术室短袖洗手衣套装 | - 纤维含量(%)：聚酯纤维（含复合纤维）100； 水洗后扭曲率(%)：上衣1.0-1.3； 面料耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥4； 面料耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4； 耐光色牢度(级)：变色（深色）≥3； 面料拼接互染程度(级)：沾色≥4； 洗液沾色程度(级)：≥4； 面料耐光、汗复合色牢度（碱汗）(级)：变色≥4。 2、须植入RFID芯片。 |
| 21 |  | 手术室长袖洗手衣套装 |  |
| 22 |  | 隔离衣 | - 纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉（均可±3%）； 单位面积质量（g/㎡）：244-247； 线密度：经纱R27/2tex-R28/2tex，纬纱R28tex-R28.5tex； 密度（根/10cm）：经向563-566，纬向280-283； 水洗尺寸变化率(%)：经向±1.5，纬向±0.3； 起球（级）：≥4； 耐磨性能（次）：≥40000； 缝子纰裂程度（cm）：摆缝0.2-0.5，袖窿缝0.2-0.5； 厚度（mm）：0.38-0.42； 透气率（㎜/s）：23-25。 - 断裂强力（N）：经向2088-2091，纬向1008-1011； 撕破强力（N）：经向60-63，纬向45-48； 面料接缝强力（N）：665-668； 附件抗拉强力(N)：≥68； 弹子顶破强力（N）：1468-1471； 胀破强度（kPa）：883-885； 远红外发射率：0.86-0.90； 远红外辐射温升(℃)：1.8-2.0； 接触凉感系数q-max(J/(cm²·s))：0.20-0.23。 3、耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4；耐干、湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐酸、碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐洗色牢度(级)：变色≥4，沾色≥4；耐光黄变色牢度(级)：黄变级数≥4。 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、须植入RFID芯片。 |
| 23 |  | 探视服 |  |
| 24 |  | 参观衣 |  |
| 25 |  | 中双层 | 1、纤维含量：100%棉。 2、密度（根/10cm）：经向460-465，纬向230-235。 3、单位面积质量（g/㎡）：190-195。 4、透气率（mm/s）：120-125。 5、耐磨性能（次）：≥36000。 6、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 |
| 26 |  | 小孔巾 |  |
| 27 |  | 治疗巾 |  |
| 28 |  | 单层大单 |  |
| 29 |  | 单层治疗巾 |  |
| 30 |  | 其他科室短袖洗手衣套装（防静电） | 1、纤维含量：100%聚酯纤维（含复合纤维）。 2、水洗后扭曲率（%）：1.0-1.5。 3、耐干、湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐光、汗复合色牢度（碱汗）（级）：变色≥4；耐光色牢度（级）：变色（深色）≥3；拼接互染程度（级）：沾色≥4；洗液沾色程度（级）：≥4。 4、外观质量：表面疵点、对称部位尺寸差异、缝制规定符合FZ/T73020-2019条款要求。 5、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 6、须植入RFID芯片。 |
| 31 |  | 其他科室长袖洗手衣套装（防静电） |  |
| 32 | 病人服类 | 病人服套装（VIP） | - 纤维含量：60%棉，40%聚酯纤维（均可±3%）； 单位面积质量（g/㎡）：148-150； 线密度：经纱1：R28tex-R28.5tex，经纱2：R27tex-R28tex，经纱3：R28tex-R29tex，纬纱R27tex-R28tex； 密度（根/10cm）：经向323-325，纬向190-193； 水洗尺寸变化率（%）：经向±2.5，纬向±1.0； 起球（级）：≥3； 耐磨性能（次）：≥30000； 厚度（mm）：0.32-0.35； 透气率（mm/s）：252-255； 缝子纰裂程度（cm）：经向0.2-0.5，纬向0.2-0.5； 抑菌率(%)：大肠杆菌≥98，金黄色葡萄球菌≥98，白色念珠菌≥98。 - 断裂强力（N）：经向914-917，纬向492-495； 撕破强力（N）：经向30-33，纬向20-23； 面料接缝强力（N）：688-690； 弹子顶破强力（N）：743-745； 胀破强力（kPa）：1238-1240； 远红外性能：远红外发射率0.92-0.95，远红外辐射温升(℃)：1.5-1.8。 3、耐干、湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐酸、碱汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：变色≥4；耐唾液色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4。 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、须植入RFID芯片。 |
| 33 |  | 病人服套装（成人） |  |
| 34 |  | 病人开边衣裤 |  |
| 35 |  | 肠镜裤 |  |
| 36 |  | 理疗服 | 1、面料成分：65%聚酯纤维，35%棉（均可±3%）。 2、开扣设计，内置按摩颗粒，可促进血液循环，缓解疲劳。 3、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 4、须植入RFID芯片。 |
| 37 | 床上用品类 | 可水洗菱格枕芯 | - 纤维含量：面料100%聚酯纤维，填充物100%聚酯纤维； 单位面积质量（g/㎡）：83-86； 面料线密度：长度方向33s-34s，宽度方向70s-71s； 面料织物密度（根/10cm）：长度方向262-265，宽度方向403-405；面料断裂强力（N）：长度方向220-223，宽度方向660-663； 面料撕破强力（N）：长度方向11-14，宽度方向13-16； 面料顶破强力（N）：770-773； 填充物压缩回弹性能（%）：压缩率63-65，回复率80-83； 填充物含油率（%）：0.2-0.5； 面料起球（级）：≥48。 2、工艺质量：填充物均匀程度、缝迹质量（缝纫针、绗缝针）、绗缝质量、缝纫质量均符合GB/T22796-2021条款要求。 3、耐干、湿摩擦色牢度（级）：沾色≥4；耐氯化水色牢度（级）：变色≥4；耐皂洗色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4；耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4。 4、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 5、须植入RFID芯片。 |
| 38 |  | 可水洗冬被芯2.5KG |  |
| 39 |  | 可水洗夏被芯1.5KG |  |
| 40 |  | 床笠（手术室） | - 纤维含量：100%棉； 密度（根/10cm）：经向462-465，纬向230-233； 单位面积质量（g/㎡）：192-195； 弹子顶破强力（N）：775-780； 厚度（mm）：0.40-0.45； 透气率（mm/s）：120-123； 线密度：经纱R26tex-R27tex，纬纱：R26tex-R27tex； 胀破强度（kPa）：1440-1450。 - 接触凉感系数q-max(J/(cm²·s))：0.17-0.20； 远红外发射率：0.90-0.93； 远红外辐射温升(℃)：2.4-2.8； 吸水率（洗后）（%）：168-172； 吸水率（洗前）（%）：150-155； 滴水扩散时间（洗前）（s）：4.7-5.0； 滴水扩散时间（洗后）（s）：≤1.5； 芯吸高度（洗前）（㎜/30min）：120-123； 芯吸高度（洗后）（㎜/30min）：147-150。 |
| 41 |  | 枕套（手术室） |  |
| 42 |  | 被套（手术室） |  |
| 43 |  | 床笠（值班室） | - 纤维含量：68%棉，32%沾纤（均可±2%）； 织物密度（根/10cm）：经密722-725，纬密480-483； 单位面积质量（g/㎡）：146-149； 断裂强力（N）：经向568-571，纬向539-542； 起毛起球(级）：≥4准。 - 远红外性能：远红外发射率：0.95-0.98，远红外辐射温升(℃)：1.5-1.8； 可萃取重金属(mg/kg)：砷（As）、镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、镍（Ni）、铅（Pb）、锑（Sb）、汞（Hg）、铬（六价）(Cr 6+)：不得检出，铜（Cu）：≤3； 杀虫剂总量(mg/kg)：不得检出，需体现至少25种明细清单； 有机锡化合物(mg/kg)：三丁基锡（TBT）、三苯基锡（TPhT）、其他(单项)：不得检出； 氯化苯和氯化甲苯总量(mg/kg)：不得检出； 邻苯基苯酚(mg/kg)：不得检出； 可分解致癌芳香胺染料：不得检出，需体现至少24种明细清单； |
| 44 |  | 枕套（值班室） |  |
| 45 |  | 被套（值班室） |  |
| 46 |  | 床笠（普通病房） | - 纤维含量：99%聚酯纤维，1%锦纶（含复合纤维）（均可±1%）； 密度（根/10cm）：经向469-472，纬向338-341； 单位面积质量（g/㎡）：165-168； 断裂强力（N）：经向975-978，纬向690-694； 撕破强力（N）：经向13-16，纬向10-13； 顶破强力（N）：1323-1327； 透气率（mm/s）：48-50。 - 远红外辐射温升(℃)：2.3-2.6； 远红外发射率：0.90-0.95； 电荷面密度(μC/㎡)：1.8-2.1； 表面电阻率(Ω)：6.8×1011-7.0×1011； 回潮率（%）：0.13-0.16； 水洗尺寸变化率(%)：经向±0.5、纬向±0.3； 耐干摩擦色牢度(级)：沾色≥4； 耐湿摩擦色牢度(级)：沾色≥4； 耐光、汗复合色牢度(级)：酸汗变色≥4、碱汗变色≥4； 耐唾液色牢度(级)：变色≥4、沾色≥4。 |
| 47 |  | 枕套（普通病房） |  |
| 48 |  | 被套（普通病房） |  |
| 49 |  | 床裙 | 1、面料成分：65%聚酯纤维，35%棉（均可±3%）。 2、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 3、须植入RFID芯片。 |
| 50 |  | 床笠（VIP） | 1、纤维含量(%)：棉100； 2、纱线线密度：经纱18tex-R18.5tex、纬纱17tex-17.5tex； 3、耐磨性能(次)：≥3000； 4、水洗尺寸变化率(%)：经向±5.5、纬向±1.2； 5、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 6、须植入RFID芯片。 |
| 51 |  | 枕套（VIP） |  |
| 52 |  | 被套（VIP） |  |
| 53 | 芯片类 | RFID芯片（含配套袋子） | 1、标签材质：50%棉+50%涤纶（均可±3%）。 2、标签寿命：≥200次洗涤次数或使用3年周期。 3、耐高温洗涤、烘干熨烫，要求为通用版本，可以被通用的RFID智能工作台、RFID手持机识别。 |